## Slide 1: INTERNALISATION CELLULAIRE DE NANOGOUTTES DE PERFLUOROCARBURE : VECTEURS POTENTIELS DE PRINCIPES ACTIFS ACTIVABLES PAR ULTRASONS
Charlotte BERARD, 1ère année de doctorat d’université, interne en pharmacie hospitalière
Equipe GlioME, Institut de Neurophysiopathologie (CNRS UMR 7051)
Encadrement : Dr Marie-Anne ESTEVE (MCU-PH, HDR), Dr Christine CONTINO-PEPIN (MCF, HDR)

## Slide 2: Nanotechnologie & Cancer
Nanoparticule = Plateforme théranostique
Diagnostic et Suivi thérapeutique :
Imagerie biomédicale
Libération contrôlée de principe actif =
système de « drug delivery »
Ciblage actif de la tumeur = Fonctionnalisation
Ciblage passif de la tumeur = Effet « EPR »
Modification des propriétés pharmacocinétiques
et/ou pharmacologiques d’un principe actif
Thérapeutique :
Activité anticancéreuse
Principe actif hydrophobe imposant l’utilisation d’excipients toxiques
+
Mécanismes de résistance tumorale
(i.e taxanes)
Tumeurs cérébrales (Glioblastome, métastases cérébrales) :
    Mauvais pronostic
    Incapacité/ Difficulté du passage de la BHE
    Nécessité de nouvelles options thérapeutiques

## Slide 3: Nanogouttes de perfluoro-octyl-bromide
Diagnostic/Suivi :
19F IRM, échographie
Encapsulation d’un principe actif hydrophobe, thérapeutique
Cœur de la nanogoutte Perfluoro-octyl-bromide
(PFOB)
Enveloppe de la goutte Tensioactif hydrosoluble fluorocarboné
Compartiment huileux
Stabilisation et solubilisation de la nanogoutte dans l’eau
SYSTEME NANOTHERANOSTIQUE
Relargage contrôlé
Tensioactif fluorocarboné
Huile biocompatible
Principe actif hydrophobe solubilisé dans l’huile
Ultrasons à faibles pressions acoustiques
PFOB
PFOB
Rapoport, Therapeutic Ultrasound, Adv Exp Med Biol. 2016;880:221-41

## Slide 4: Synthèse/Caractérisation des nanogouttes
Procédé de synthèse :
Tige à US (20 kHz, 450 W, 0°C)
Nanoémulsion
Tensioactif
= FTAC
+
H2O
PFOB
+
Huile
Stabilisation par lyophilisation
Phase dispersée
Phase dispersante
Diamètre < 100 nm
Stable sous forme de poudre  Reconstitution par addition d’eau : pas de changement notable des caractéristiques physico-chimiques (1)
(1) WO 2016/185425 A1, « DendriTAC and their use as theranostics »
Nanoémulsion
(TEM)
Poudre
Nanoémulsion
Nanoémulsion
(DLS)

## Slide 5: Innocuité/toxicité des composants des nanogouttes
Chart: Tensioactif fluorocarboné (F8TAC12)
| 1E-3 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10
Cellules humaines endothéliales (HMEC) | 100 | 92.541 | 89.6875 | 86.5219 | 77.4996 | 65.7831 | 53.8618
Cellules humaines de glioblastome (U87-MG) | 100 | 84.393 | 73.7981 | 68.5081 | 55.1811 | 46.075 | 38.6165
Chart: Huile Tributyl O-acétylcitrate (ATBC)
| 1E-3 | 4.4999999999999997E-3 | 2.2499999999999999E-2 | 4.4999999999999998E-2 | 0.09 | 0.22500000000000001
Cellules humaines endothéliales (HMEC) | 100 | 87.8478 | 67.1668 | 51.3888 | 47.2032 | 48.3486
Cellules humaines de glioblastome (U87-MG) | 100 | 78.1271 | 76.1102 | 68.6322 | 50.199
Chart: Nanogouttes (PFOB/F8TAC12/ATBC)
| 1E-3 | 4.5999999999999999E-2 | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 2.2999999999999998 | 4.5999999999999996
Cellules murines astrocytaires (C8-D1A) | 100 | 92.3089 | 71.8483 | 66.1941 | 66.6196 | 66.6602 | 65.9784
Cellules humaines endothéliales (HMEC) | 100 | 88.6333 | 70.2503 | 61.7252 | 54.2967 | 52.3478 | 39.6446
Cellules humaines de glioblastome (U87-MG) | 100 | 85.5152 | 59.9722 | 54.118 | 35.2226 | 23.439 | 13.5487

## Slide 6: Internalisation cellulaire
PFC
Greffage covalent de FITC au tensioactif
DiD solubilisé dans l’huile (ATBC)
Cellules humaines de glioblastome fluorescentes (U87-MG DsRed)
Temps de traitement :
30 min, 1h, 2h, 3h, 4h, 10h et 24h
Microscopie confocale (grossissement x63)
DsRed FITC DiD
24h de traitement

## Slide 7: Cinétique d’internalisation
Cellules humaines de glioblastome (U87-MG)
Temps de traitement :
30 min, 1h, 2h, 3h, 4h, 10h et 24h
Cytométrie en flux
Internalisation temps-dépendante
et non saturable
PFC
Greffage covalent de FITC au tensioactif
DiD solubilisé dans l’huile (ATBC)

## Slide 8: Conclusion/Perspectives
Preuve de concept in vitro : Nanovecteurs biocompatibles de principes actifs, agents d’imagerie ou encore agents de ciblage hydrophobes
              Nouvelle approche dans le diagnostic et le traitement ciblé en oncologie ?
Preuve de concept in vivo à démontrer : innocuité, biodistribution et accumulation intracérébrale (ouverture BHE par ultrasons)  Bons candidats pour la prise en charge de tumeurs cérébrales ?
Evaluation pharmacologique in vitro et in vivo des nanogouttes chargées avec une molécule hydrophobe (i.e. docétaxel)

## Slide 9
Merci pour votre attention
D. Figarella-Branger
D. Braguer
M.-A. Estève
F. Correard
C. Berard
C. Contino-Pépin
S. Desgranges
N. Taulier
W. Urbach
N. Alrifai
Projet BubDrop4Glio
B. Larrat
A. Novell